## Slide 1
5% H2SO4
3min
0.10 g/L PdSO4
in 5% H2SO4
2min
ANP- 1012 Bath
85◦C, pH = 4
55s
DI H2O rinse
30s
DI H2O rinse
1min
DI H2O rinse
1min
Pre-clean
Seeding
Ni(P) plating
Ni(P) POR